THERMOPAINT

IDROPITTURA MURALE TERMOISOLANTE,

ANTICONDENSA, FONOASSORBENTE,PER INTERNI ED ESTERNI.

• Composizione A base di copolimeri versatici in dispersione acquosa, biossido di titanio, microsfere di ceramica cave e

additivi vari.

• Peso specifico 1,150 kg/lt

• Resa 4 m2/lt a due mani con finitura liscia a pennello

2,5 m2/lt a due mani con finitura a buccia leggera utilizzando un rullo a pelo corto

• Diluizione Con acqua fino al 20%, a seconda della finitura desiderata

• Applicazione Pennello - rullo con pelo corto

• Essicazione 50' in superficie, 6-8 ore in profondità

• Aspetto della pellicola Opaco

• Proprietà del prodotto - Termoisolante: grazie alla sua particolare composizione, evita inutili dispersioni di calore, favorendo così

un buon risparmio energetico.

- Anticondensa: trattandosi di una pittura in grado di mantenere il supporto a temperature superiori rispetto a

quella esterna, evita la formazione di condensa e lo sviluppo delle muffe.

- Fonoassorbente: attutisce i rumori, creando un buon isolamento fra un locale e l'altro; detta caratteristica

verrà tanto più esaltata, quano più alto sarà lo spessore applicato.

• Preparazione e lavorazione - Su muri nuovi : applicazione di 1 mano di fissativo IDROFIX ACRILICO diluito lavorazione 1:8 con acqua, e

successivamente 2 mani di THERMOPAINT diluito al 20% con acqua, se applicato a pennello. Nel caso di

finitura a rullo, si proceda applicando una prima mano a pennello di THERMOPAINT diluito al 20%, e

successivamente una seconda mano, sempre a pennello, di prodotto non diluito; quindi, lavorare la superficie

con rullo a pelo corto per ottenere l'effetto "buccia".

- Su muri vecchi: accurata spazzolatura della superficie, così da eliminare incoerenze e/o vecchie pitture non

perfettamente aderenti. Applicazione di 1 mano di fissativo IDROFIX ACRILICO diluito in rapporto 1:6 con

acqua, e 2 mani a finire di THERMOPAINT come sopra descritto.

• Colori disponibili Bianco

• Imballo 5 lt - 15 lt

• Conservazione In luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Chiudere bene il contenitore dopo l'uso.

• Raccomandazioni Applicare a temperatura ambiente da 5°C a 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.

Dicitura da inserire nei capitolati di appalto e preventivi

Idropittura murale termoisolante, anticondensa, fonoassorbente, a base di copolimeri versatici in dispersione acquosa, biossido di titanio e microsfere di

ceramica.

Caratteristiche tecniche

Grazie alla sua particolare composizione, evita inutili dispersioni di calore, la formazione di condensa e lo sviluppo della muffa. Inoltre attutisce i rumori,

creando un buon isolamento fra un locale e l'altro.

Poiché le condizioni di impiego dei nostri materiali non sono sotto il nostro diretto controllo, possiamo garantire solamente la qualità degli stessi.

Abralux Colori Beghè srl declina quindi ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.

In caso di dubbi, raccomandiamo di consultare preventivamente il nostro servizio tecnico